# УДК 666.924

Посторонко А.И., Гайворонский В.Ф. (Украинская инженерно-педагогическая

академия, г. Славянск)

усовершенствование технологии производства порошкообразного гидроксида кальция

Приведены пути усовершенствования технологии производства порошкообразного гидроксида кальция. Показана эффективность кратковременного погружения извести в горячую воду; вибрационного воздействия на порошок и применение извести, полученной при обжиге известняков, обработанных растворами электролитов.

Важнейшими путями повышения производительности труда является интенсификация технологических процессов и улучшения качества готовой продукции. Это в полной мере относится и к производству извести, широко используемой в народном хозяйстве.

Гидроксид кальция используется в различных технологических процессах, в том числе в производстве хлорной извести, присадок к маслам, пластичных смазок, резинотехнических изделий и др.

В связи с этим к гидроксиду кальция предъявляется ряд особых требований как по химическому составу, так и по физико-химическим свойствам, в особенности по гранулометрическому составу.

В производстве гидроксида кальция наиболее распространен метод сухой гидратации извести, который в совмещении с процессом обжига карбонатного сырья является основой производства.

В промышленности наибольшее количество негашеной извести превращают в гидратную известь, используя классические реакции сухого и мокрого гашения. Сущность последнего состоит в том, что определенное количество воды поступает в контакт с твердой фазой и реагирует с образованием порошкообразного продукта реакции Ca(OH)2 и водяного пара, который частично участвует в процессе гидратации, а частично выводится из аппарата. Такой способ обладает существенным недостатком – низкое качество готового продукта и большой процент потерь извести и Ca(OH)2.

Нами разработан способ получения гидроксида кальция, который заключается в кратковременном (0,4 - 1,0 мин) погружении извести в горячую воду (90 – 980С), недогасившиеся частицы извести обрабатывают на сетке паром, а полученный продукт просеивают [1].

Результаты исследования представлены в табл.1.

Т а б л и ц а 1

| Время погружения, секунд | Содержание в готовом продукте, %% масс. | Остаток на сетках |
| --- | --- | --- |
|  | Ca(OH)2 | CaCO3 | Влага | 3140 отв/см3 | 11000 отв/см3 |
| 30 | 90,6 | 1,4 | 1,41 | 4,6 | 4,0 |
| 40 | 93,0 | 1,2 | 1,00 | 4,0 | 3,9 |
| 50 | 95,8 | 0,8 | 0,48 | 2,2 | 3,6 |
| 60 | 96,5 | 0,5 | 0,30 | 2,0 | 3,0 |
| 70 | 96,8 | 0,5 | 0,32 | 2,1 | 2,8 |
| 80 | 96,8 | 0,5 | 0,34 | 2,2 | 2,8 |

Из табл.1 следует, что наилучшие результаты получаются при погружении извести в горячую воду в пределах одной минуты.

С целью повышения качества порошка гидроксида кальция и упрощения процесса предложено использование вибрационного воздействия на порошок [2].

Исследования проводились следующим образом. В гаситель барабанного типа загружали 1700 кг/час оксида кальция. Воду в гаситель подавали с температурой 980С в количестве, необходимом для получения порошка гидроксида кальция. Выход продукта составляет 1300 кт. Полученный порошок гидроксида кальция по шнеку и элеватору направляли на электровибропитатель. Частота колебаний рабочего органа составляет 50 гц, амплитуда колебаний            –1,5 мм. На электровибропитателе отделяли CaCO3, SiO2 и др. примеси. Очищенный от примесей порошок направляли на сито «Бурат» и далее – на затаривание. Результаты представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

| № п/п | Показатели | Содержание, % % |
| --- | --- | --- |
|  |  | По известному способу | По предложенному способу |
| 1 | Ca(OH)2 | 87,97 | 96,4 |
| 2 | Нераств. в HCl | 0,78 | 0,11 |
| 3 | R2O3 | 0,47 | 0,19 |
| 4 | CaCO3 | 3,56 | 1,20 |
| 5 | MgO | 1,86 | 1,74 |
| 6 | Влага | 1,19 | 0,76 |

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии вибрационных воздействий на порошок. Этот метод получения высококачественного порошка гидроксида кальция предложен для промышленного внедрения.

Для улучшения качества гидроксида кальция и повышения содержания в нем основного компонента предлагается полученную гашеную известь подвергать термической обработке при температуре 8500С - 12000С (предпочтительно     8500С - 9500С) с последующей гидратацией образовавшийся извести водой, взятой в количестве 0,35 – 0,70 л на 1 кг 100% СаО (предпочтительно 0,35 –     0,40 л), а сушку готового продукта осуществлять теплопередачей через стенку при температуре 1000С - 4000С (предпочтительно 1200С - 1300С).

Опыты проводили следующим образом.

В гаситель барабанного типа загружают 2000 кг/час кусковой извести с температурой 200С. Воду подают с температурой 75-900С в количестве, необходимом для получения известкового молока концентрации 250-300 г/л. Получают 450 л/час известкового молока. Далее в пескоотделители и на вибросите с сеткой до 5000 отв./см2 отделяют до 50% CaCO3, SiO2 и другие примеси. Таким образом, на фильтрацию поступает 4400 л/час известкового молока. Фильтрует его на барабанном вакуум-фильтре с получением лепешки с влажностью 45-50% в количестве 3700 кг/час и содержанием CaCO3≤ 3%.

Известковую лепешку подают во вращающуюся печь для дополнительной теплообработки при температуре 850-9500С. Обжиг ведут так, что остаточное содержание CaCO3 в извести составляет 0,5-1,0%. Выход извести 1800 кг/час.

Образовавшуюся порошкообразную известь гидратируют 630 л/час воды и получают ~ 2350 кг/час порошка гашеной извести, который сушат в паровой шнековой сушилке при температуре 120-1300С.  Влажность продукта не превышает 0,5%.

Содержания Ca(OH)2 в готовом продукте составляет 98-99%; CaCO3 0,5-1,0%. Получаемый продукт имеет требуемый дисперсный состав (остаток на сите ~ 11000 отв./см2 5) и минимальное количество избыточной влаги (0,5 %) [3].

Большое значение для получения порошка гидроксида кальция имеет качество извести. Нами предложено при обжиге известняка предварительно его увлажнять водным раствором дистиллерной жидкости содового производства, содержащего 90-120 г/л NaCl и CaCl2 [4] или 0,01-0,15 масс. % раствором триполифосфата натрия [5]. Полученная известь характеризуется тем, что при ее гидратации получается высококачественный порошок гидроксида кальция. Результаты исследований представлены в табл. 3.

Метод прошел промышленные испытания и предложен для внедрения.

Т а б л и ц а  3

| Способ обжига извести | Содержание в гидроксиде кальция фракции менее 5 мм, % | Количество фракции менее 5 мм, % | Степень гидратации, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СаО своб. | СаО гидр. | СаО не гидр. | СаСО3 |  |  |
| Без добавки | 70,4 | 68,8 | 8,8 | 15,6 | 43,4 | 54,8 |
| Увлажнение сырья смесью раствором NaCl и CaCl2 | 66,0 | 62,2 | 2,6 | 11,8 | 72,2 | 88,0 |
| Увлажнение сырья раствором триполифосфатом | 68,2 | 66,4 | 2,4 | 12,6 | 79,6 | 90,4 |
| Увлажнение сырья раствором NaCl | 66,0 | 57,2 | 7,6 | 8,8 | 52,4 | 69,6 |
| Увлажнение сырья раствором CaCl2 | 66,4 | 52,4 | 8,4 | 6,8 | 58,6 | 68,2 |

Литература

- А.с. 315696 СССР. МПК СО4 В 1/06. Н.Т. Мороз, А.В. Коблицкая,            А.И. Посторонко. – Опубл. 01.10.71. Бюл. № 29

- А.с. 339506 СССР. МПК СО1 R 11/02. А.В. Коблицкая, Н.Т. Морозов, В.И. Корецкий. - Опубл. 24.05.72. Бюл. № 17

- А.с. 394313 СССР. МПК СО1 f 11/02. А.И. Посторонко, К.Ф. Радионов, В.И. Быстров. - Опубл. 22.08.73. Бюл. № 34

- А.с. 1102780 СССР. МПК СО4 В 1/02. Н.В. Бударена,                      А.И. Посторонко. - Опубл. 15.07.84. Бюл. № 26

- А.с. 1375598 СССР. МПК СО4 В 1/02. А.И. Посторонко. - Опубл. 23.02.88. Бюл. № 7

© Посторонко А.И., Гайворонский В.Ф., 2009