Исследование износостойкости отбеленного чугуна

к.т.н. Александров Б.И.

(Украинская инженерно-педагогическая академия)

В сложной проблеме повышения производительности машин и механизмов особое место отводится решению задач в области трения и изнашивания при высоких температурах и давлениях.

Литые штампы горячей штамповки, оснастка для горячего прессования, оправки, закатной инструмент для роторной обкатки составляет далеко не полный перечень литых изделий, работающих в тяжелых условиях износа при значительных давлениях и высоких температурах.

В качестве износостойкого и наиболее дешевого чугуна для изготовления литого закатного инструмента выплавлялся отбеленный чугун с содержанием углерода 3,0 %, кремния 1,1 %, марганца 0,4 %, фосфора 0,1 % и            серы 0,08 %. Плавку проводили в индукционной печи ИСТ-0,06 с кварцитовой футеровкой. Из этого чугуна отливались экспериментальные образцы сечением 20х20х50 мм.

Для моделирования процесса износа закатного инструмента использовалась установка, позволяющая приблизить условия испытания к реальным [1]. Износ определяли по потери массы образца на 1000 м пройденного пути. В качестве материала контртела использовались стали из которых изготавливаются ролики ленточных транспортеров, баллоны среднего давления методом роторной обкатки. Условия испытания и результаты приведены в табл. 1.

Таблица 1 - Данные по износу отбеленного чугуна

| Материал контртела | Износ, кг/м2 на 1000 м пути |
| --- | --- |
|  | 15 МПа | 25 МПа | 35 МПа | 50 МПа |
|  | Температура, К | Температура, К | Температура, К | Температура, К |
|  | 873 | 973 | 1173 | 873 | 973 | 1173 | 873 | 973 | 1173 | 873 | 973 | 1173 |
| Сталь 25 | 10 | 5 | 12,5 | 18 | 12 | 25 | 40 | 23 | 30 | 90 | 28 | 70 |
| Сталь 30ХА | 12,4 | 4 | 12,0 | 21 | 12 | 25 | 48 | 20,5 | 28 | 96 | 42 | 63 |
| Сталь 40ХА | 12,0 | 4,5 | 13,5 | 24 | 12,5 | 28 | 45 | 32 | 27,5 | 78 | 49 | 69 |
| Сталь 40ХНМ | 11,0 | 7,0 | 10,0 | 27 | 17,5 | 24 | 51 | 34 | 28 | 92 | 52 | 71 |
| Сталь 30ХГС | 9 | 6,0 | 11,0 | 20,5 | 10,5 | 22 | 38 | 36,5 | 29 | 84 | 34 | 61,5 |

Исследования показали, что при давлениях 35 ÷ 50 МПа и температуре контртела 1173 К образцы из отбеленного чугуна заметно деформируются, изменяя свою геометрию и гравюру. Конфигурация образцов приобретает грибковидную форму, образуя наплывы. Изучение структурных превращений протекающих в поверхностных слоях испытанных образцов позволтли установить три четко разделенных слоя. Поверхностный слой, глубина которого 0,15 – 0,2 мм – более разупрочненный за счет высоких температур развивающихся в процессе трения при многократных циклах нагружений и тепловых ударах. Толщина переходного слоя достигает 0,05 – 0,1 мм и играет существенную роль при износе. Все напряжения локализуются именно в этой зоне, а компактная форма графита превращается в пластинчатую, по-видимому, за счет высоких давлений со стороны контртела и твердой  основы материала. Ниже лежащей слой – это исходная структура материала состоит из цементита, ледебурита, перлита и графита компактной формы.

Установлена зависимость износа (на 1000 м пути) от температуры при удельном давлении 25 МПа для различных материалов контртела рис. 1.

Рис. 1 – Зависимость износа отбеленного чугуна от температуры при давлении 25 МПа:

1 – сталь 25; 2 – сталь 30ХА;3 – сталь 40ХА;

4 – сталь 40ХНМ; 5 – сталь 30ХГС

Сравнивая результаты табл. 1 и данные рис. 1 установлено, что в интервале температур 873 К … 973 К износостойкость отбеленного чугуна, независимо от материала контртела возрастает за счет увеличения пластичности контртела: Наибольший износ для более дисперсной стали 40ХНМ - составляет 27 кг/м2, наименьший для стали 30ХГС. С увеличением температуры испытания до 1173 К износ повышается . При этом появляется контактное эвтектическое плавление [2], которое при статическом контактировании не только приводит к  появлению жидкой фазы, но и к существенному ускорению диффузионных процессов.

Рис. 2 – Влияние удельного давления на износ отбеленного чугуна при 873 К:

1 – сталь 25; 2 – сталь 30ХА; 3 – сталь 40ХА;

4 – сталь 40ХНМ; 5 – сталь 30ХГС

Влияние удельного давления на износ отбеленного чугуна в паре с различными сталями при температуре 873 К показано на рис. 2. С увеличением удельного давления износ опытных образцов увеличивается, для других температур интенсивность износа выражена слабее.

В целом износостойкость отбеленного чугуна при торцевом трении в паре со сталями 25, 30ХА, 40ХНМ, 30ХГС незначительно отличается при одинаковых температурах  испытания, за исключением стали 40 ХНМ при давлениях 5, 25, 35 и 50 МПа и температуре 973 К. Набольший износ при температуре 973 К по сравнению с температурами 873 и 1173 К связан, очевидно с началом аустенитного превращения и некотором сохранением наклепа.

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что применение отбеленного чугуна для закатного инструмента возможно при  удельных давлениях до 25 МПа и температуре 973 К.

Литература:

1. А.с. 1125505  (СССР).  Установка  для  испытаний материалов на  износ. // Б.И. Александров,

,    Г.И. Ежов. –  Опубл. в бюлл. изобр. № 43, 1984.

2. Поздняков В.В., Семенов А.П. Исследование эвтектического изнашивания.//Трение и изнашивание при высоких температурах. – М., 1973. – с. 77 – 83.

Сведения об авторе

Александров Борис Иванович – канд. тех. наук, доцент кафедры химической технологии неорганических веществ Украинской инженерно – педагогической академии, электротехнологический факультет, т.: +38(06264) 41-29-03.

Адрес: 84393, Донецкая обл., г. Краматорск, ул. Крапивницкого, 133.

# Text boxes

Износ, кг/м2

Температура, К

Износ, кг/м2

Давление, МПа

В.Т. Иванов