Региональные сырьевые материалы и их использование в производстве майолики.

Стрельников В.И., Хлебников К.А.

Украинская инженерно-педагогическая академия, ООО «Борисовская керамика»

Реконструкция существующих и создание новых производственных мощностей на базе ООО «Борисовская керамика» требует комплексного подхода во всех аспектах деятельности одного из старейших керамических предприятий Белгородской области. Наряду с оснащением производственных участков высокопроизводительным оборудованием, позволяющим увеличить объемы выпуска посуды, предметов домашнего обихода и сувениров из традиционных красножгущихся глин, актуальной становится задача стабильного обеспечения сырьевыми материалами за счет региональных источников глин. Причем, длительное время на предприятии основной операцией считалось шликерное литье и ручная формовка на гончарном круге, а так же незначительная доля приходилась на ручную формовку посуды в гипсовых формах на довольно примитивных станках. В настоящее время внедрение операций формования на одно- и многошпиндельных станках типа АСФ позволили существенно облегчить условия труда работающих, улучшить качество изделий. Однако, керамическая масса для шликерного литья и ручного формования по способу и качеству подготовки, значительно отличается от таковой для формования изделий на полуавтоматах. Различия имеются, как и в необходимости получения заготовок из пластичной массы переработкой на вакуум-прессах, так и в корректировке вещественного состава масс с целью обеспечения требуемых формовочных параметров, пластичности и высокой однородности.

Анализ информации об имеющихся в регионе запасах и качестве красножгущихся глин позволил выбрать некоторые из них для оценки возможности использования в составе майоликовых масс. Для этих целей были отобраны пробы глин Терновского, Быковского карьеров, а так же светло-серая глина месторождения «Поляна» в количестве по 30 кг каждой. На первом этапе исследований проводился минералогический, химический, гранулометрический анализ; определяли формовочную влажность, усадочные характеристики в сухом состоянии и после обжига, пористость образцов обожженных при различных температурах.

Макроскопическое описание исходных глин при визуальном анализе свидетельствует о том, что Быковская глина имеет красновато-бежевый цвет, присутствуют зерна карбонатов, иногда весьма крупные слипшиеся с частицами песка, легко растираются между пальцами. Присутствуют частицы органического происхождения. В воде хорошо размокает, от действия соляной кислоты вскипает. Терновская глина темно-коричневая, с редкими включениями мелких зерен карбонатов. В воде размокает дольше, хорошо набухает. С соляной кислотой реагирует слабо. Глина «Поляна» имеет светло-серый цвет, имеются вкрапления более темные, легко раздавливается в сухом состоянии на отдельные кусочки, хорошо набухает. При воздействии HCl сильно вскипает. По результатам дисперсного анализа следует, что согласно классификации глина «Поляна» является среднедисперсной, Терновская близка к ней, а Быковская — низкодисперсная. По наличию крупнозернистых включений все глины попадают в группу со средним содержанием указанных частиц, глина «Поляна» ближе к группе с низким содержанием.

Результаты анализа минеральных составляющих исследуемых глин даны в таблице 1. Вещественный состав проб изучался комплексно с помощью петрографического и рентгеновского дифрактометрического методов, в результате чего был определен характер глинистой и кластической составляющих. Кроме того, был проведен дифференциально-термический анализ глин. Кривые нагревания (рис. 1) подтверждают полиминеральный состав глин. Для всех трех глин эндотермический эффект 120º характеризует потерю механически связанной воды, включая межслоевую влагу. Эндоэффекты при 540 – 570º связаны с потерей воды кристаллической решеткой каолинита и сопровождаются её разрушением. Эндоэффекты при 625 – 630º обусловлены частичным разрушением решетки монтмориллонита. Третья эндореакция при 820 – 850º — отвечает полному её разрушению. Слабый эндоэффект при 900 – 910º — скорее всего, определяет разрушение гидрослюды. Отличительной особенностью кривой нагревания глины «Поляна» служит наличие дополнительных эндоэффектов 700 – 710º и 780 – 790º, характеризующих разложение карбонатов и, видимо, обломочной слюды (мусковита). Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что все три глины по содержанию основного глинистого минерала относятся к классу полиминеральных  (ГОСТ 9169 — 75). В Быковской и Терновской глинах высокое содержание кварца и полевошпатовых минералов. Терновская глина имеет весьма небольшую долю (1,6 %) кальцита, но больше всех кварца (38,5%) и суммы глинистых составляющих – 47,7 %. Особенностью Быковской глины является наименьшая доля монтмориллонита – 25,2 % и наибольшая – полевошпатовой составляющей – 20,7 %. Существенным отличием глины месторождения «Поляна» служит наименьшая доля кварца и полевошпатовых минералов (соответственно 18,0 и 7,4%), но весьма значительная доля слюды 10,9 % и почти 20 % кальцита. Последнее отразилось очень сильно как на цвете исходной глины, так и обожженного черепка из неё.

Все примесные минералы имеются в весьма небольшом количестве. Проведенный химический анализ глин (таблица 2) 3х месторождений показал, что все они относятся к группе с высоким содержанием красящих оксидов, по содержанию Al2O3 – Терновская является полукислой, остальные – кислые. Наибольшие потери при прокаливании – у глины «Поляна» – более 13 %, почти в 2 раза выше других, в основном они обусловлены реакцией разложения карбонатов. Для сравнения в таблице приведен состав Серетинской глины (производственной).

Были проведены керамические испытания глин Быковского, Терновского и месторождения «Поляна» в природном состоянии и после обжига в интервале температур 950 – 1050º С в лабораторной печи шахтного типа, среда окислительная. Время подъема температуры до максимальной – 4 часа, при достижении конечной температуры осуществлялась выдержка 30 мин. Формовочная влажность Терновской глины и особенно месторождения «Поляна» высокая, что обусловлено минеральным составом. Кроме того, эти глины содержат почти в 2 раза больше частиц ‹ 1 мкм. Такие особенности минерального состава аналогично сказываются и на величине воздушной усадки, что требует добавки к глинам компонентов снижающих усадку, а так же чувствительность к сушке. Образцы (плитки) из глины Терновской и «Поляны» после обжига имеют усадку соответственно в 1,5 и 2 раза больше, чем образцы из Быковской глины. После обжига образцы были испытаны на водопоглощение. Характер изменения пористости у всех глин при данных температурах обжига одинаков — пористость снижается с ростом температуры. Что касается численных значений то, из данных таблицы 3 следует: наименьшая пористость у образцов  из Терновской, а наибольшая — у «Поляны».

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что Быковская и Терновская могут быть использованы для подшихтовки в смеси с другими глинами, желательно каолинито-гидрослюдистыми.

Таблица 1

Минералогический состав глин

| Фазовый минеральный состав, % | Быковская проба № 1 | Терновская проба № 2 | "Поляна" проба № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтмориллонит | 25,2 | 41,2 | 40,4 |
| Каолинит | 2,7 | 3,7 | 1,2 |
| Гидрослюда | 4,2 | 2,8 | 2,3 |
| Хлорит | 2,5 | — | — |
| Кварц | 35,4 | 38,5 | 18 |
| Микроклин | 11,3 | 5,4 | 3 |
| Плагиоклаз | 9,4 | 4,8 | 4,4 |
| Слюда обломочная | 3,5 | 1,6 | 10,9 |
| Кальцит (CaCO3) | 5,8 | 1,6 | 19,8 |
| Сидерит (FeCO3) | — | 0,4 | — |
| Акцессорные минералы | ред. зн. | ред. зн | ред. зн |

Таблица 2

Химический состав глин

| Наименование глин | Содержание оксидов, % |
| --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | n.n.n. |
| Быковская | 64,96 | 12,74 | 1,26 | 4,1 | 4,15 | 0,62 | 2,41 | 1,25 | 7,54 |
| Терновская | 66,56 | 14,73 | 1,62 | 5,0 | 1,18 | 0,38 | 2,25 | 1,02 | 6,44 |
| "Поляна" | 52,06 | 12,3 | 1,4 | 4,0 | 10,64 | 2,8 | 2,49 | 1,04 | 13,15 |
| Серетинская | 67,7 | 14,5 | 1,05 | 5,0 | { сумма 1,5 | { сумма 3,16 | 6,9 |

Таблица 3

Керамические свойства глин

| Наимено- вание глин | Влажность, % | Возду-шная усадка,% | Общая усадка образцов (%) после обжига при | Водопоглощение % после обжига при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формовоч - ная | Критичес- кая |  | 950º | 1000º | 1050º | 950º | 1000º | 1050º |
| Быковская | 20,5 | 3,0 | 6,8 | 7,4 | 7,8 | 8,0 | 16,0 | 15,1 | 14,7 |
| Терновская | 24,0 | 4,5 | 10,2 | 12,4 | 13,0 | 14,4 | 9,3 | 7,8 | 6,5 |
| "Поляна" | 33,0 | 3,5 | 11,9 | 15,2 | 16,8 | 17,4 | 21,9 | 20,8 | 16,8 |