**Петренко А.Н.**

**ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ СТАЛИ**

Дефицит и высокая стоимость молибдена, вольфрама, кобальта, никеля, ванадия обусловили необходимость применения экономнолегированных сплавов и уменьшения трудоемкости термической и механической обработки [1]. Увеличение доли обесточенной легированной присадки повышает коэффициенты перехода легирующих элементов, уменьшает долю участия основного металла, расход защитных материалов и электроэнергии при наплавке [3-5]. Высокая технологическая прочность характерна для наплавочных сплавов Fe-C-Cr-Mn-Ti-Si при [Ti]/ [C] → 4 с основой аустенитной (либо аустенитно-мартенситной) и мартенситностареющей стали системы Fe-C-Cr-Mn-Mo-Ti [4, 5]. Разработанные с использованием методов математического планирования и искусственных нейронных сетей сплавы Fe-C-Cr-Mn-Ti-Si, Fe-C-B-Ti по стойкости к абразивному износу превосходят сплав 320Х27Н4С2 [2, 5]. Производственные испытания валков горячей прокатки, ножей для резки горячего проката, ковшей роторной пескометной машины подтвердили высокую износостойкость и стабилизацию показателей интенсивности износа наплавочных сталей Fe-C-Cr-Mn-Ti-Si со структурой метастабильного аустенита и значительной долей карбидов титана [2, 5]. Момент трения и интенсивность изнашивания стали 20Х3Г9М5Т2С меньше по сравнению со сталью 10Х6Н8М7С [4]. Адгезионное взаимодействие вторичнотвердеющих сталей идет менее интенсивно, также невелико число возникающих фрагментов схватывания

В метастабильных сталях в зоне трения наблюдается повышение микротвердости связанное с превращением остаточного аустенита в мартенсит. Процесс превращения гост→б можно рассмотреть с точки зрения, связывающей формирование структурных особенностей мартенситного кристалла с влиянием упругого поля, обеспечивающему снижение энергетического барьера для зарождения б фазы. Геометрически снижение объемного вклада проявляется в сближении решеток ги б фаз, а снижение поверхностного – в существовании слабоискаженных плоскостей.

**Литература**:

1. Лякишев Н.П. Конструкционные и некоторые функциональные материалы. Настоящее и будущее. /Сварка и родственные технологии в XXI веке. – Сб. трудов м/н конференции “Сварные конструкции”. – К. – 2000. – С.152-165.

2. Кальянов В.Н. Структура и характеристики износостойкого экономнолегированного наплавленного металла. //Сварочное производство. – 1997. - №4. – С.13-17.

4. Кальянов В.Н., Багров В.А. Мартенситностареющие стали для наплавки штампов. //Сварочное производство. – 2003. - №2. – С. 35-37.

5. Кальянов В.Н., Петренко А.Н. Износостойкость наплавленного металла с повышенной долей карбидов титана. //Автоматическая сварка. – 2004. – №12. – С. 59-60.